Тест конденсаторов

Подобрал претендентов для тестирования:

Выставил на фене температуру:

Организовал установку для тестирования:

Нагрев проводил до стабилизации показаний.

Результаты:

|  | Конденсатор | Емкость при температуре |  | Разность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22ºС | 100ºС |  |
| 1 |  | 108,0n | 112,7n | +4,7 |
| 2 |  | 95,6n | 99,7n | +4,1 |
| 3 |  | 101,4n | 104,3n | +2,9 |
| 4 |  | 94,1n | 96,2n | +2,1 |
| 5 |  | 90,4n | 89,2n | -1,2 |
| 6 |  | 101,3n | 119,2n | +17,9 |
| 7 |  | 98,6n | 113,1n | +14,5 |
| 8 |  | 102,4n | 108,4n | +6,0 |
| 9 |  | 103,5n | 109,0n | +5,5 |
| 10 |  | 95,7n | 97.3n | +1,4 |
| 11 |  | 105,5n | 103,2n | -2,3 |
| 12 |  | 15,4n | 15,0n | -0,4 |